Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК ВС (ПУР)

АСТРАТЕК ВС (ПУР) - однокомпонентная, готовая к применению специальная композиция на основе органических растворителей, смеси полиуретановых полимеров, целевых добавок и модифицирующих компонентов. Материал является всесезонным и может наносится при температурах от -15 до +30°С, отверждается за счет влаги воздуха. После высыхания образует прочное эластичное покрытие с высоконаполненной микропористой структурой, обладающее теплозащитными и гидроизоляционными свойствами.

ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР) – долговечное атмосферостойкое покрытие, предназначенное для эксплуатации в условиях постоянного контакта с водой и агрессивными средами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для теплоизоляции и гидроизоляции наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий и сооружений, фундаментов, кровель, трубопроводов, ёмкостей, воздуховодов, дымоходов, промышленного оборудования, морских и речных судов, корпусов транспорта различного назначения, контейнеров, цистерн и резервуаров.

Преимущества покрытия АСТРАТЕК ВС (ПУР):

- снижает или полностью устраняет образование конденсата;

- предотвращает коррозию под изоляцией;

- предохраняет персонал от ожогов (горячие трубы, котельные);

- наносится на поверхности любых конфигураций;

- обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности;

- не поддерживает горение, снижает дымообразование и распространение огня;

- нетоксичен, экологически безопасен;

- малые трудо- и ресурсозатраты при эксплуатации и ремонте.

Технические характеристики АСТРАТЕК ВС (ПУР)

| № п/п | Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 680±15% | ГОСТ 31992.1 |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 53 | ГОСТ 31939 |
| 3 | Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | ГОСТ Р 52020, п.9.4 |
| 4 | Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007 |
| 5 | Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 420±20% | ГОСТ 15139 п.2 |
| 6 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности - к стали | 1,0 1,0 1,0 | ГОСТ 32299 |
| 7 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: - воды - 5% раствора щелочи - 5% раствора хлорида натрия | 24 24 24 | ГОСТ 9.403 метод Б |
| 8 | Сопротивление теплопередачи одного технологического слоя покрытия (0,5±0,1 мм), при температуре 25°С в стационарном тепловом режиме, м2•°С/Вт | 0,4 ± 3% | М-001-2003 ФГУП НИИ Сантехники |
| 9 | Температура эксплуатации, °С | От -60°С до +150°С* | ГОСТ 27037-86, ГОСТ Р 51691-2008, п.9.8 |

*допускаются кратковременные (1-2 часа)тепловые нагрузки до +180°С.

| Фасовка | Цена за 1 литр | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- |
| 10 л | 1260 р. | 12 600 р. |
| 20 л | 1225 р. | 24 500 р. |

Срок службы полимерного покрытия Астратек   15 - 30 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

Рекомендации по нанесению ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР)

1. Подготовка поверхности

Изолируемые поверхности из черных металлов должны быть очищены от ржавчины, окалины, загрязнений до степени, не менее, чем St 2 по ISO 8501-1, обезжиренными и обеспыленными. Для обезжиривания рекомендуется использовать технические моющие средства на водной основе типа ТМС Унивеко, или орган. растворители (Уайт-спирит, Р-4, Р-646).

Изолируемые минеральные поверхности должны быть: сухими, очищенными от известковых и других не прочно держащихся оснований. При необходимости следует удалить рыхлые участки, расшить трещины, отремонтировать поверхности цементно-штукатурными составами, обеспылить.

2. Грунтование

Перед нанесением ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР) для выравнивания впитывающей способности, улучшения адгезии и увеличения срока службы готового покрытия рекомендуется загрунтовать поверхность.

На оштукатуренные, кирпичные и другие минеральные поверхности в случае необходимости их укрепления нужно покрыть полиуретановыми грунтовками.

При изоляции металлических, как черных, так и нержавеющих поверхностей рекомендуется использовать полиуретановые грунтовки по металлу.

Для поверхности из цветных металлов таких как: сплавы алюминия, меди необходимо применять специальные грунтовки типа ВЛ-023.

3. Нанесение покрытия (модификация для ручного нанесения)

При нанесении ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР) следует соблюдать следующие требования:

- работы по нанесению покрытия рекомендуется проводить при температуре в пределах от -15 до +30°С;

- не рекомендуется наносить покрытие на поверхности с остаточной влажностью более 8-10%, а также при сильном ветре, дожде, тумане, изморози;

- на новые бетонные и оштукатуренные поверхности покрытие возможно наносить не ранее, чем через 3-7 дней после их естественного высыхания при температуре от +20°С и относительной влажности окружающей среды не выше 65%.

- ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР) является однокомпонентным двухупаковочным полиуретановым материалом, твердеющим за счет влаги воздуха окружающей среды. Поставляется в комплекте с катализатором твердения, который вводится в композицию с целью ускорения процесса пленкообразования в диапазоне 0,5-1% от общего объема, непосредственно перед началом работ по нанесению материала. Концентрация катализатора выбирается в зависимости от температуры и влажности окруж. среды (чем они выше, тем меньше катализатора необходимо). Жизнеспособность композиции с введенным в нее катализатором твердения, хранящейся в герметично закрытой таре составляет 5-7 дней.

- при необходимости, перед использованием ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР) его нужно нагреть до температуры +20-25°С, затем тщательно перемешать композицию с катализатором твердения, до получения однородной массы. При механическом перемешивании скорость оборотов не должна превышать 300 об./мин. Во время работы состав рекомендуется периодически перемешивать.

Покрытие наносится послойно: кистью, пневматическим краскопультом или безвоздушным распылителем высокого давления. Толщина наносимого слоя не должна превышать 0,5-0,8 мм. Время высыхания каждого слоя при температуре -15°С и выше составляет 24 ч. При температуре +20°С скорость межслойной сушки увеличится и составит 4-6 ч. для каждого слоя. Время полного высыхания готового покрытия зависит от количества слоев, температуры и влажности окружающего воздуха. Рабочие инструменты после нанесения промыть органическими растворителями.

4. Колеровка

Базовый цвет покрытия – белый, серый. Не рекомендуется производить колеровку самостоятельно, в связи с возможным ухудшением свойств покрытия.

5. Расход

Расход материала ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР) при толщине покрытия 1 мм составляет 1,1-1,3 л/м2, и зависит от способа нанесения, шероховатости поверхности, ее формы и более точно определяется путем пробного выкраса.

6. Меры предосторожности и утилизация

При работе с ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР), так как материал содержит летучие, легковоспламеняющиеся растворители, необходимо соблюдать все требования пожарной безопасности и охраны труда.

При производстве работ использовать средства индивидуальной защиты: для защиты органов зрения – защитные очки либо защитную лицевую маску, для защиты органов дыхания – респиратор, для защиты кожных покровов – защитный костюм и спец.обувь. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

При попадании на кожу немедленно удалить очистителем для рук и промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении. Рабочие инструменты и оборудование сразу после выполнения работ промыть органическими растворителями.

7. Хранение и транспортировка

ТПП АСТРАТЕК ВС (ПУР) следует хранить в герметично закрытой таре при температуре от - 40°С до + 30°С, вдали от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и нагревательных приборов.

8. Гарантии производителя

Срок годности в оригинальной нераспечатанной, герметичной упаковке - 6 месяцев со дня производства.