«ГИДРОТЭКС-Р» Ремонтный

Безусадочная штукатурная гидроизоляция (для  выравнивания поверхности при подготовке к гидроизоляционным работам и для  самостоятельной гидроизоляции).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для проведения работ по выравниванию основания при подготовке к гидроизоляционным работам. Для самостоятельной гидроизоляции при незначительном гидростатическом давлении.

## ДОСТОИНСТВА

## Устойчив к воздействию гидростатического давления;

- Устойчив к воздействию агрессивных  сред;

- Воздухопроницаемость;

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью;

- Обработанная поверхность легко подвергается окраске, побелке и пр.;

- Экологически чист;

- Проникая в поры бетона, герметизирует их;

- Безусадочный, не требует дополнительного ухода;

- Гидроизоляция может производиться изнутри, без проведения дорогостоящих работ по восстановлению наружной  гидроизоляции;

- Значительное увеличение межремонтных сроков эксплуатации;

- Затворяется обычной водопроводной водой;

- Подготовка поверхности не требует от производителя работ специальных знаний;

- Наносится на влажную поверхность;

- Оборудование легко очищается водой;

- Можно затворять в больших количествах, работоспособность составляет более 1,5 - 2 час;

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На цементной основе;

Не содержит растворителей;

Разрешен для применения в хоз.-питьевом водоснабжении (СГС № 77.01.03.571.П.13006.06.4 от 11.06.04);

Огнебезопасен;

## ОПИСАНИЕ: порошок «Гидротэкс-Р» представляет собой смесь портландцементов, просеянного песка и химических добавок.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Водонепроницаемость на отрыв при толщине слоя 1 см не менее | 0,6 МПа (6 атм) |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость на прижим при толщине слоя 1 см не менее | 0,8 МПа (8 атм) |
| Условия эксплуатации | -40…+90° С |
| Предел прочности при изгибе, в возрасте 28 суток не менее | 4 МПа (40 кгс/кв. см) |
| Предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток не менее | 20 МПа (200 кгс/кв. см) |
| Предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 28 суток | 2 МПа (20 кгс/кв. см) |
| Морозостойкость не менее | 200 циклов |
| Температура окружающей среды при нанесении, не менее | +5° С |

## РАСХОД: 1,5—1,7 кг сухой смеси на 1м2 при толщине слоя 1мм. Расход зависит от состояния поверхности.

## УПАКОВКА: полипропиленовый мешок 25 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очищается от штукатурки, легко удаляемых включений, краски, грязи, жира, поверхностной пленки цементного камня и пр. вручную - металлическими щетками или механизированным способом - при помощи перфоратора, эл/дрели, пескоструйным аппаратом;

Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков и т.п. расшиваются на глубину не менее 5 мм;

Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся  ржавчины;

Поверхность увлажняется обычной водопроводной водой до полного насыщения (удержание капель на поверхности);

Основное условие подготовленной поверхности структурно - прочная основа, открытие капиллярных пор;

Поверхность считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажнена (до прекращения  впитывания влаги);

ПОДГОТОВКА  СУХОЙ  СМЕСИ  К РАБОТЕ

Из упаковки в  удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь в количестве, необходимом для работы в течении 1,0-1,5 час. Затворить водой комнатной температуры из расчета 18% от веса  (4,5л на 25 кг). Перемешивать в штукатурном миксере в течении 5-7 минут, сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до получения однородного, пластичного раствора;

Расход  сухой смеси принимать из расчета 1,5-1,7 кг на кв. метр поверхности, при толщине слоя 1 мм;

Раствор  готов к работе, если он однороден, пластичен; В процессе работы, при необходимости, производить дополнительное перемешивание раствора без добавления воды;

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Выравнивание поверхности выполняют полутерком, заполняя готовым  раствором каверны, трещины на всю глубину. Поверхность должна быть шероховатой, что улучшит условия сцепления, для последующих гидроизоляционных слоев “Гидротэкс” “К”, “В”,”У”, в зависимости от выбранной марки.

Примечание: Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через 24 часа.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Раствор наносят на стену несколькими слоями. Первый слой обрызг наноситься резким широким броском со штукатурного ковша,  полностью покрывая поверхность стены толщиной слоя 3-9 мм. Для этого готовят раствор консистенции сметаны- 20-25% воды от веса сухой смеси.

Второй слой - грунт, наноситься после того, как обрызг схватился. Для грунта готовят более густой (тестообразный) раствор- 18% воды от веса сухой смеси и наносят тем же методом, что и обрызг. Толщина слоя - 10-15 мм. После набрасывания, поверхность выравнивают правилом по установленным маякам снизу вверх зигзагообразными движениями.

Примечание: При требуемой толщине более 15 мм оштукатуривание производить по металлической или стеклотканной сетки послойно. Последующие слои наносить после предыдущих с соблюдением Технологии Производства Работ не ранее чем через 24 часа.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ:

За исключением случая использования материала в жарком и сухом климате покрытие не требует специального ухода. В экстремальных условиях покрытие должно быть обработано водораспылением после затвердения (2-3 раза в течение суток).

Перед производством отделочных работ (окраска, побелка, оклейка обоями и т.д.) поверхность промыть 5% раствором уксусной кислоты, затем водопроводной водой;

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухих закрытых помещениях в упаковке изготовителя.

ВНИМАНИЕ

- Несоблюдение положений инструкции, Технологии Производства Работ может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы производить при температуре не ниже +5° С.