# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

# «Гидротэкс-Ш»  Шовный

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ  ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ШВОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ РАБОТАМ

Безусадочная гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды (для заделки стыков примыкания и стабилизированных швов в бетонных, железобетонных и каменных  конструкциях).

## РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь «Гидротэкс-Ш» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред.  Готовая к применению гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-Ш»,  используется  для ремонта,   заделки стыков примыкания и стабилизированных швов в  конструкциях, при  подготовки их поверхности  к производству гидроизоляционных работ. Рекомендуется применять совместно с основными модификациями («Гидротэкс-В»; «Гидротэкс-У»; «Гидротэкс-К»; «Гидротэкс-Л»).  Не рекомендуется применять для заделки деформационных и температурных швов.

Является вспомогательной модификацией и применяется в период подготовки поверхностей конструкций к производству гидроизоляционных работ. При устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

## ДОСТОИНСТВА

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Ш» устойчив к воздействию гидростатического давления.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Ш» воздухопроницаем.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-Ш» безусадочная, ее затвердевший раствор не требует дополнительного ухода.

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью конструкций.

- Обработанная поверхность конструкций легко подвергается окраске, побелке и пр.

- Экологически чист.

- Химические составляющие, проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматирует) их.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Ш» обладает  высокими прочностными характеристиками.

- Значительное увеличение межремонтных сроков эксплуатации зданий и сооружений.

- Сухая гидроизоляционная смесь «Гидротэкс-Ш» затворяется обычной водопроводной водой.

- Подготовка, разделка швов и стыков в конструкциях не требует от производителя гидроизоляционных работ специальных знаний.

- Время выработки готовой к применению гидроизоляционной смеси «Гидротэкс-Ш» составляет более 1,5-2 часов.

- Оборудование легко очищается водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной основе.

- Не содержит растворителей.

- Материал разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- Огнебезопасен.

ОПИСАНИЕ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь «Гидротэкс-Ш» представляет собой смесь портландцементов, заполнителя и комплексных химических добавок.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Водонепроницаемость затвердевшего раствора на «отрыв» при заполнении шва 2×2 см не менее | 1,0 МПа (10 атм.) |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость затвердевшего раствора на «прижим» при заполнении шва 2×2 см не менее | 1,0 МПа (10 атм.) |
| Условия эксплуатации | -40…+90° С |
| Предел прочности при изгибе, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 6 МПа (60 кгс/ см2) |
| Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 30 МПа (300 кгс/см2) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 28 суток | 2,5 МПа (25 кгс/см2) |
| Морозостойкость затвердевшего раствора не менее | 300 циклов |

Температура окружающей среды при нанесении готовой к применению

гидроизоляционной смеси не менее: +50.С.

РАСХОД: составляет 0,9-1,0 кг, (в пересчете на сухую гидроизоляционную смесь) при штрабе 2×2 см. Расход зависит от качества подготовки и разделки стыков примыкания и швов в конструкциях.

УПАКОВКА: Полимерное ведро весом 4кг, 15 кг. Полипропиленовый мешок весом 25 кг.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## РАСШИВКА И РАЗДЕЛКА ШВОВ, ПРИМЫКАНИЙ, ВВОДОВ КОММУНИКАЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ, ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ

Вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол – стена; потолок – стена, расшиваются на глубину не менее  20 мм. Раскрытие швов производится под прямым углом до боковых граней конструкций, но не менее 20 мм. ( устройство штрабы 20×20 мм., по всей длине шва). Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм. Вводы коммуникаций разделываются  под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм. Шириной от края гильзы не менее 50 мм. (устройство штрабы  по всей длине окружности). Из тела конструкции удаляются все инородные включения (торчащая арматура, закладные детали от использованной опалубки и т.д.) и разделываются под прямым углом на глубину не менее 20 мм. Произвести очистку разделанных мест. Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСИ ТМ «ГИДРОТЭКС-Ш»

Для приготовления гидроизоляционной смеси готовой к применению из упаковки в удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Ш», в количестве необходимом для ее выработки в течение 1,5-2 часов.

Сухую гидроизоляционную  смесь затворить водой комнатной температуры (18-200С) в количестве 16% от ее веса (2,4 л воды на 15кг сухой смеси) и размешать вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 5-7 минут, сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до получения однородной пластичной смеси.

Гидроизоляционная смесь готова к применению для производства гидроизоляционных работ, если она однородна, пластична.

В процессе работы необходимо производить дополнительное перемешивание, готовой к применению гидроизоляционной смеси, без добавления воды.

ЗАДЕЛКА РАСШИТЫХ И РАЗДЕЛАННЫХ МЕСТ (ШВОВ, ПРИМЫКАНИЙ, ВВОДОВ  КОММУНИКАЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ, ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ) В КОНСТРУКЦИЯХ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСЬЮ ТМ «ГИДРОТЭКС-Ш» И УХОД ЗА НЕЙ

Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологические отверстия) в конструкциях, а также поверхностные дефекты (каверны глубиной более 20мм., трещины и т.д.) заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш» на всю глубину. Прямые и острые углы примыканий выполнять в виде выкружек.

За исключением случая: Применения в жарком и сухом климате, затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Ш», не требует специального ухода. В экстремальных условиях (высокая температура, выветривание, прямые солнечные лучи, и т.д.), когда происходит активное испарение влаги: Необходимо не допустить высыхания затвердевшего раствора в течение 3-х суток. В качестве возможных обеспечивающих мер, могут быть рекомендованы, такие средства как: орошение водой, укрывание его материалами, препятствующим активному испарению.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется использовать для заделки деформационных, температурных швов. Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через трое суток, после выполнения работ по заделке расшитых и разделанных мест в конструкциях.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по устройству гидроизоляции производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-Ш» хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки укладывают (устанавливают) на деревянные поддоны на расстоянии 15см от пола в ряды не более 8 рядов (мешки) и 3 рядов (ведра). При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс-Ш», при соблюдении правил хранения 12 месяцев в ненарушенной упаковке производителя.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение положений инструкции, Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.